Приложение №18 к Техническому Заданию УТВЕРЖДЕНО Приказом ПАО «Ростелеком» от «___» ________ 2017 г. № ___________

Технические требования к оптическим патч-кордам для проведения тендеров на поставку

(Редакция 1)

Москва

2017 г.

Содержание

1.   	Конструкции и параметры гибкого абонентского оптического патч-корда (шнура)	3

2.	Оптические и механические характеристики волокна G.657 применяемого в абонентских шнурах	3

3.	Механические и оптические характеристики патч-корда (шнура)	3

4.	Управление записями	4

5.	Хранение и архивирование	4

6.	Рассылка и актуализация	4

# 1. Конструкции и параметры гибкого абонентского оптического патч-корда (шнура)

  - Абонентский оптический патч-корд (шнур) должен представлять собой отрезок оптического кабеля круглого сечения длиной 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 м оконцованного с двух сторон коннекторами SC, FC, LC

  - Абонентский оптический патч-корд (шнур) должен изготавливаться на основе кабелей с одномодовым оптическим волокном, не чувствительным к потерям на микро изгибе, соответствующим стандарту G.657 и обеспечивать герметичность ОВ, расположенного в середине патч-корда (шнура) при плоском расположение в прямоугольной конструкции

  - Оболочка абонентского оптического патч-корда (шнура) должна быть выполнена из материала, не поддерживающего горения, с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов (LSZH).

  - Оптический патч-корд (шнур) должен обеспечивать эксплуатационную надежность, удовлетворять требованиям прокладки ручным способом и не должен содержать гидрофобного заполнителя

  - Все силовые элементы оптического шнура должны быть жестко прикреплены к корпусу коннектора.

# Оптические и механические характеристики волокна G.657 применяемого в абонентских шнурах

  - Затухание на длине волны: 1310 нм ≤0,36 дБ/км 
1550 нм ≤0,22 дБ/км 
1625 нм ≤0,20-0,23 дБ/км Хроматическая дисперсия на длине 
волны 1550 нм ≤+18 пс(нм*км)

#### Длина волны нулевой дисперсии 1300-1324 нм

#### Длина волны отсечки (λсс) ≤1260 нм
2.4.   Минимальный радиус изгиба: 15мм
2.5.   Усилие снятие покрытия:

#### Отслаивание: 1,0-8,9Н 
         Среднее: 1-5Н 
2.6.   Напряжение при испытании на растяжение: ≥ 0,69 ГПа 
2.7.   Некруглость оболочки: ≤0,7%
2.8.   Несоосность оболочки \ сердцевины: ≤0,5мкм 
2.9.   Диаметр оптического волокна 125мкм (G.657)
2.10. Диаметр буфера оптического волокна 250мкм 
2.11. Тип волокна одномодовое.

# Механические и оптические характеристики патч-корда (шнура)

  - Усилие на растяжение от 0,15 до 1,0 кН,  ОК должны допускать кратковременное воздействие на него усилий растяжения, превышающих на 15% допустимые;

  - Раздавливающее усилие, не менее 0,05 кН/см;

3.3.  Многократные изгибы не менее 20 циклов с радиусом, равным 20 
номинальным диаметрам ОК, при номинальной температуре окружающей среды;

3.4.  Осевое кручение не менее 10 циклов на угол +/- 360* на длине 4 м при нормальной температуре;

3.5.  Усилие на отрыв коннектора от кабеля не менее 100Н;

3.6.  Вносимое затухание шнура ≤ 0,3дБ 
3.7.  Возвратные потери шнура ≤ -60дБ 
3.8.  Прочность на разрыв ≥ 50Н
3.9.  Температура эксплуатации 0..+70°С

# Управление записями

При выполнении данных Технических требований записи не создаются.

# Хранение и архивирование

Подлинник данных Технических требований во время срока действия хранится в Отделе документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления делами Корпоративного центра в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

# Рассылка и актуализация

Периодическая проверка данных Технических требований проводится Директором департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Технические требования принимает Старший Вице-Президент по технической инфраструктуре на основании предложений Директора департамента регионального технического управления КЦ и других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Технические требования определен в Процедуре управления внутренней нормативной документацией ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденных Технических требований размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД на странице Департамента регионального технического управления КЦ с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПР.05 «Планирование и развитие сети связи».

Ответственность за инициирование размещения и поддержание в актуальном состоянии размещенной на Интранет-портале Технических требований, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Директор департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ.